- 简介

全天候结构健康监测系统具有超高的灵敏度，在试验过程中易受到噪声的影响，在试验前应合理选择监测场景或控制环境噪音，以降低误差。

- 实验流程

（1）安装。根据待测样品的尺寸以及预期获得的实验数据，选择传感器的数量。采用传感器连接线连接传感器与声发射通道。

（2）调试。通过多次调试来选择合适的门槛值和系统增益。设置合理的系统定时参数。

（3）测试。采用胶带或绷带将传感器固定在待测材料表面，传感器与材料之间应涂耦合剂。开始运行监测系统时同步施加荷载。

（4）分析。按照上述步骤可获得材料的声发射信号，通过对声发射信号的分析来判断材料的损伤过程。